ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В работе необходимо по заданному химическому составу стали дать

полное ее описание.

1. Получить у преподавателя химический состав стали (по табл. 1 -

соответствующий номер стали, который необходимо получить у преподавателя).

2. Определить марку стали по составу и записать ее, объяснив, почему в

маркировке присутствуют те или иные буквы и цифры.

3. Провести классификацию полученной марки стали по качеству,

назначению, структуре, составу.

Объяснить, почему данная сталь была отнесена к тому или иному классу.

Указать тип стали ( цементуемая, улучшаемая, коррозионостойкая и т.д.).

4. Определить термическую обработку данной стали на рабочие свойства

(вид обработки, ее режимы) и ее свойства в рабочем состоянии, используя

марочник сталей.

5. Оформить работу и отправить преподавателю на проверку.

Вариант № 2:

Содержание элементов в % (весовые)

С 0,17-0,23; Mn 0,8-1,1; Cr 1,0-1,3; S 0,035 P 0,035 др.элементы 0,03-0,09Ti.

1. Получен состав стали: 0,17-0,23% углерода, 0,8-1,1% марганца, 1,0-1,3% хрома, серы 0,035%, фосфора 0,035%, др.элементы 0,03-0,09Ti.

2. Марка стали: 18ХГТ

- Первые цифры марки в конструкционных сталях обозначают среднее содержание углерода в стали в сотых долях процента. Т.к. содержание углерода 0,17 – 0,23% в марке указано среднее содержание 0,18 % (18). 	
Цифры после каждой буквы обозначают примерное процентное содержание соответствующего элемента, округленное до целого числа, при содержании легирующего элемента до 1,5% цифра за соответствующей буквой не указывается.
Каждый химический элемент имеет свое буквенное обозначение, для стали 18ХГТ, Х – обозначение Хрома, Г – Марганца, Т – Титана. Т.к. содержание данных элементов в сплаве 18ХГТ менее 1,5 % после букв цифры в обозначении стали не записываются.

- Х, хром 		(Cr) 1,0-1,3%

- Г, Марганец 	(Mn) 0,8-1,1%

- Т, Титан 	(Ti)  0,03-0,09

3. 18ХГТ классифицируется как конструкционная легированная сталь. Сталь является низкоуглеродистой и низколегированной, т.к. содержание углерода (С) менее 0.25%, а содержание легирующих элементов менее 2.5 %.

- Назначение: из стали этой марки изготавливаются улучшаемые или цементируемые детали ответственного назначения, от которых требуется повышенная прочность и вязкость сердцевины, а также высокая поверхностная твердость, работающая под действием ударных нагрузок. Хромомарганцетитановую сталь 18ХГТ  применяют для деталей средних и больших размеров, работающих на износ при высоких нагрузках (зубчатые колёса, поршневые пальцы, оси, ролики и др.).

-По структуре сталь относится к доэвтектоидной, т.к. в равновесном состоянии имеет в структуре феррит и перлит. Легированные низкоуглеродистые стали после отжига имеют структуру феррит + перлит, а так же после закалки малоуглеродистый мартенсит.

- Сталь относится к группе качественных, т.к. содержание серы и фосфора ограничено (S < 0.035%, P < 0.035%)

Схема микроструктуры стали 18ХГТ

а) после отжига

б) после закалки и низкого отпуска

4. На машиностроительных заводах сталь подвергается цементации, закалке и отпуску. Режимы термообработки и механические свойства приведены в таблице 1. В таблице 2 приведены величины критических точек.

Таблица 1. Механические свойства

| Сечение, мм |  0,2 , МПа |  B , МПа |  5 , % |  , % | KCU, Дж/м 2 | HB | HRC э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормализация 880-950 °С. Закалка 870 °С, масло. Отпуск 200 °С, воздух или вода. |  |  |  |  |  |  |  |
| Образцы | 880 | 980 | 9 | 50 | 78 |  |  |
| Нормализация 930-960 °С. Цементация 930-950 °С. Закалка 825-840 °С, масло. Отпуск 180-200 °С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 360 | 640 |  |  |  | 157-207 |  |
| 50 | 800 | 1000 | 9 |  |  | 285 | 57-63 |
| Цементация 920-950 °С, воздух. Закалка 820-860 °С, масло. Отпуск 180-200 °С, воздух. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 930 | 1180 | 10 | 50 | 78 | 341 | 53-63 |
| 60 | 780 | 980 | 9 | 50 | 78 | 240-300 | 57-63 |

Таблица 2.Температура критических точек, 0С

| Ас1 | Ас3 | Аr1 | Ar3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 740 | 725 | 650 | 730 |

Иногда на стадии металлургического производства сталь подвергается отжигу с целью улучшения структуры и получения необходимой твердости.